PURUS PLASTICS Bodengitter ECORASTER® E 40

PURUS PLASTICS

Eigenschaften

GTIN:

4026176001074

HAN:

10071

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Farbton

grün

Werkstoff

Polyethylen (PE), Polyethylen (PE-LD)

Breite (mm)

330,00

Höhe (mm)

40,00

Länge (mm)

330,00

Stärke (mm)

3,60

Chemische Beständigkeit

benzinbeständig, laugenbeständig, ölbeständig, säurebeständig, tausalzbeständig

Gewicht (kg/m²)

5,67

max. Belastung (kN/m²)

800,00