RT 103 Prima Bologna, DK-NF Wasserstrichziegel gelb

Randers Tegl

Eigenschaften

GTIN:

7340035818762

HAN:

51030000

Farbton

gelb

Format

NF

Oberfläche

wasserstrich

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

108,00

Höhe (mm)

54,00

Länge (mm)

228,00

Brandverhalten

A1

Gehalt aktiv löslicher Salze

S2

Druckfestigkeit (N/mm²)

27,00

Rohdichte (kg/m³)

1.650,00