RT 164 Ultima Wasserstrichziegel rot

Randers Tegl

Eigenschaften

GTIN:

7340035831082

HAN:

31640100

Farbton

rot

Oberfläche

wasserstrich

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

108,00

Höhe (mm)

38,00

Länge (mm)

468,00

Brandverhalten

A1

Gehalt aktiv löslicher Salze

S2

Druckfestigkeit (N/mm²)

23,00

Rohdichte (kg/m³)

1.800,00