
RT 215 Classica, DE-RF Wasserstrichziegel gelb geflammt

Randers Tegl

Eigenschaften



GTIN:

7340035829744

HAN:

42154200

Farbton

gelb

Format

RF

Oberfläche

wasserstrich

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

120,00

Höhe (mm)

65,00

Länge (mm)

250,00

Brandverhalten

A1

Gehalt aktiv löslicher Salze

S2

Druckfestigkeit (N/mm²)

20,00

Rohdichte (kg/m³)

1.700,00