
RT 445 Rustica, DK-NF Handformziegel rotbunt Patina

Randers Tegl

Eigenschaften



GTIN:

7340035800316

HAN:

34450000

Farbton

braun, rot

Format

NF

Oberfläche

unbehandelt

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

108,00

Höhe (mm)

54,00

Länge (mm)

228,00

Brandverhalten

A1

Gehalt aktiv löslicher Salze

S2

Druckfestigkeit (N/mm²)

16,00

Rohdichte (kg/m³)

1.900,00