RT 547, DE-NF Wasserstrichziegel Spezialfarben, Helios

Randers Tegl

Eigenschaften

GTIN:

7340035817598

HAN:

35474000

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Format

NF

Oberfläche

wasserstrich

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

115,00

Höhe (mm)

71,00

Länge (mm)

240,00

Brandverhalten

A1

Gehalt aktiv löslicher Salze

S2

Druckfestigkeit (N/mm²)

25,00

Rohdichte (kg/m³)

1.800,00