RT 603 Innova, DK-NF Strangpressziegel Voll grau rustikal

Randers Tegl

Eigenschaften

GTIN:

7340035815464

HAN:

56030002

Farbton

grau

Format

NF

Oberfläche

glatt

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

108,00

Höhe (mm)

54,00

Länge (mm)

228,00

Brandverhalten

A1

Gehalt aktiv löslicher Salze

S2

Druckfestigkeit (N/mm²)

40,00

Rohdichte (kg/m³)

2.050,00