RAVATHERM XPS 300 ST B1, 050x0600x2500 mm

Ravago Building Solutions Germany

Eigenschaften

GTIN:

4019803109595

HAN:

111502

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAD, DI

Ausführung

Platte

Farbton

blau

Oberfläche

glatt

Produkt

Dämmplatte

Werkstoff

Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

50,00

Brandverhalten

B1, E

Kantenausführung

Nut und Feder

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Dichte (kg/m³)

33,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,30

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Frei von Fluor(chlor)kohlenwasserstoffen

FCKW-frei | HFCKW-frei | HFKW-frei