RAVATHERM XPS 300 WB, 040x0600x1250 mm

Ravago Building Solutions Germany

Eigenschaften



GTIN:

4019803109632

HAN:

111602

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WAB, WAP, WAS, WI

Ausführung

Platte

Farbton

blau

Oberfläche

profiliert

Produkt

Dämmplatte

Werkstoff

Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.250,00

Stärke (mm)

40,00

Brandverhalten

E

Kantenausführung

glatt

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Dichte (kg/m³)

33,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,30

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,40

Frei von Fluor(chlor)kohlenwasserstoffen

FCKW-frei | HFCKW-frei | HFKW-frei