RAVATHERM XPS X ULTRA 300 SL Wärmedämmplatte

Ravago Building Solutions Germany

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DAD, DEO, DUK, PB, PW, WAB, WZ

Ausführung

Platte

Farbton

grau

Oberfläche

glatt

Produkt

Dämmplatte

Werkstoff

Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.250,00

Stärke (mm)

80,00 - 200,00

Brandverhalten

E

Druckbelastbarkeitsstufe

dh - hohe Druckbelastbarkeit

Frei von Fluor(chlor)kohlenwasserstoffen

FCKW-frei, HFCKW-frei, HFKW-frei

Kantenausführung

Stufenfalz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Dichte (kg/m³)

33,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,30

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03