REGUPOL everroll classic Puzzleplatten Fitnessboden

REGUPOL Germany

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Werkstoff

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummigranulat, Polyurethan (PUR), SBR

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

600,00

Stärke (mm)

6,00

Befestigung

lose verlegen

Brandverhalten

Efl

Lieferform

Platten

Gewicht (kg/m²)

6,36

Kraftabbau

bis zu 16 %

Schlagfestigkeit

> 21 Nm

Anwendungsbereiche (ggf. empfohlene Stärken)

Cardio & Gerätetraining (6 - 10 mm), Freihanteltraining & Gewichtheben (8 – 10 mm), Indoor Cycling (6 – 10 mm)