REGUPOL solar solid Abdichtungsschutz auf Flachdächern und unter Solarmodulen

REGUPOL Germany

Eigenschaften



Ausführung

Rolle

Farbton

bunt

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Butylkautschuk (IIR), Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

1.250,00

Länge (mm)

6.000,00 - 10.000,00

Stärke (mm)

6,00 - 10,00

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurenbeständig

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Wasserbeständigkeit

wasserdurchlässig

Dichte (kg/m³)

1.062,00

Gewicht (kg/m²)

6,37 - 10,62

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 115,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,60

Reißdehnung

≥ 60%

Einsatzort

außen

Alterungsbeständig

ja

Antimikrobiell

ja

Druckspannung

≥ 3,00 N/mm² (bei 30 % Verformung)