REGUPOL terrace glue Schutzschicht für Montagesysteme von Terrassen, Balkonen und Loggien

REGUPOL Germany

Eigenschaften

Ausführung

Platte, Rolle

Farbton

schwarz

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Gummigranulat, Polyurethan (PUR)

Stärke (mm)

3,00 - 20,00

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurenbeständig

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Wasserbeständigkeit

wasserdurchlässig

Dichte (kg/m³)

671,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 90,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,50

Reißdehnung

40%

Einsatzort

außen

Druckspannung

0,55 N/mm² (bei 25 % Verformung)

Breite

individuell nach Kundenwunsch

Länge

individuell nach Kundenwunsch

Alterungsbeständig

ja

Antimikrobiell

ja