REGUPOL walkway alu 1000 x 500 x 30 mm rot mit Bohrung

REGUPOL Germany

Eigenschaften

GTIN:

4026191005019

HAN:

10007219

Ausführung

Platte

Farbton

rot

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Gummigranulat, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

30,00

Brandverhalten

Broof (t1)

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurenbeständig

Kaschierung

einseitig

Wasserbeständigkeit

wasserdurchlässig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminium

Gewicht (kg/m²)

25,76

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,60

Reißdehnung

0,5

Weiterreißwiderstand

5,0 N/mm

Einsatzort

außen

Druckspannung

0,60 N/mm² (bei 20 % Verformung)

Alterungsbeständig

ja