REGUPOL walkway standard 1000 x 500 x 30 mm rot mit Bohrung Dach- und Gehwegplatte

REGUPOL Germany

Eigenschaften

GTIN:

4026191100622

HAN:

10008318

Ausführung

Platte

Farbton

rot

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Gummigranulat, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

30,00

Brandverhalten

Broof (t1)

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurenbeständig

Wasserbeständigkeit

wasserdurchlässig

Gewicht (kg/m²)

25,76

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,60

Alterungsbeständig

ja

Einsatzort

außen

Weiterreißwiderstand

5,0 N/mm

Reißdehnung

50 %