REGUPOL walkway standard Dach- und Gehwegplatte

REGUPOL Germany

Eigenschaften

Ausführung

Platte

Farbton

rot, schwarz

Produkt

Schutzlage

Werkstoff

Gummigranulat, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

30,00 - 43,00

Brandverhalten

Broof (t1)

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurenbeständig

Wasserbeständigkeit

wasserdurchlässig

Gewicht (kg/m²)

25,76 - 36,92

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,60

Alterungsbeständig

ja

Einsatzort

außen

Weiterreißwiderstand

5,0 N/mm

Reißdehnung

50 %

Druckspannung

0,60 N/mm² (bei 20 % Verformung)