Rockpanel Natural Durable

Rockpanel

Eigenschaften

HAN:

Natural Durable

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, natur

Form

rechteckig

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Basalt, Mineral, Steinwolle

Breite (mm)

1.200,00 - 1.250,00

Länge (mm)

2.500,00 - 3.050,00

Stärke (mm)

10,00

Ausführung Bekleidung

großformatige Bekleidungselemente, Platte, Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung

Baustoff, Unterkonstruktion

Holz

Befestigung

nageln, nieten, schrauben

Brandverhalten

B-s2, d0

Klasse Stoßfestigkeit

4

Sichtbarkeit Befestigung Bekleidung

sichtbar

Ausdehnungskoeffizient

10,50

Gewicht (kg/m²)

10,50

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,37

Zugfestigkeit (N/mm²)

27,00

Anwendung hohe Fassade (>10 m)

Ja

Anwendung niedrige Fassade (