Rockpanel Premium A2

Rockpanel

Eigenschaften



HAN:

Premium A2

Form

rechteckig

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

1.200,00 - 1.250,00

Länge (mm)

1.700,00 - 3.050,00

Stärke (mm)

11,00

Ausführung Bekleidung

Platte, Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung

Baustoff, Unterkonstruktion

Aluminium, Stahl

Befestigung

nageln, nieten, schrauben

Brandverhalten

A2, d0, s1

Sichtbarkeit Befestigung Bekleidung

sichtbar, verdeckt

Ausdehnungskoeffizient

9,70

Gewicht (kg/m²)

13,70

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,55

Anti-Graffiti-Beschichtung

Ja