Rockpanel Stones A2

Rockpanel

Eigenschaften

HAN:

Stones A2

Farbton

beige, braun, dunkelgrau, dunkelgrün, gelb, grau, hellgrau, rot, schwarz

Form

rechteckig

Oberfläche

glatt, strukturiert

Werkstoff

Basalt, Mineral, Steinwolle

Breite (mm)

1.200,00 - 1.250,00

Länge (mm)

2.500,00 - 3.050,00

Stärke (mm)

8,00 - 9,00

Ausführung Bekleidung

großformatige Bekleidungselemente, Platte, Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung

Baustoff, Unterkonstruktion

Aluminium, Holz, Stahl

Befestigung

nageln, nieten, schrauben

Brandverhalten

A2, d0, s1

Graustufen-Farbechtheit (ISO 105 A02)

4

Klasse Stoßfestigkeit

4

Sichtbarkeit Befestigung Bekleidung

sichtbar, verdeckt

Gewicht (kg/m²)

9,40 - 11,25

sd-Wert (m)

3,20

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,47 - 0,55

Zugfestigkeit (N/mm²)

25,50 - 27,00

Anti-Graffiti-Beschichtung

Ja

Anwendung hohe Fassade (>10 m)

Ja

Anwendung niedrige Fassade (