Rockpanel Uni

Rockpanel

Eigenschaften

HAN:

Uni

Farbton

anthrazit, beige, braun, dunkelblau, dunkelgrau, grau, hellgrau

Form

rechteckig

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Basalt, Mineral, Steinwolle

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

2.500,00 - 3.050,00

Stärke (mm)

6,00

Ausführung Bekleidung

Platte, Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung

Baustoff, Unterkonstruktion

Holz

Befestigung

nageln, schrauben

Brandverhalten

B, d0, s2

Graustufen-Farbechtheit (ISO 105 A02)

3

Sichtbarkeit Befestigung Bekleidung

sichtbar

Ausdehnungskoeffizient

10,50

Gewicht (kg/m²)

6,30

sd-Wert (m)

1,80

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,37

Zugfestigkeit (N/mm²)

24,00

Anwendung hohe Fassade (>10 m)

Nein

Anwendung niedrige Fassade (