Rockpanel Woods A2

Rockpanel

Eigenschaften

HAN:

Woods A2

Dekor

Holz-Dekor

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Form

rechteckig

Oberfläche

beschichtet, matt

Werkstoff

Basalt, Mineral, Steinwolle

Breite (mm)

1.200,00 - 1.250,00

Länge (mm)

2.500,00 - 3.050,00

Stärke (mm)

8,00 - 9,00

Ausführung Bekleidung

großformatige Bekleidungselemente, Platte, Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung

Baustoff, Unterkonstruktion

Aluminium, Holz, Stahl

Befestigung

nageln, nieten, schrauben

Brandverhalten

A2-s1, d0

Graustufen-Farbechtheit (ISO 105 A02)

4

Klasse Stoßfestigkeit

4

Sichtbarkeit Befestigung Bekleidung

sichtbar, verdeckt

Gewicht (kg/m²)

9,40 - 11,25

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,47 - 0,55

Zugfestigkeit (N/mm²)

25,50 - 27,00

Anti-Graffiti-Beschichtung

Ja

Anwendung hohe Fassade (>10 m)

Ja

Anwendung niedrige Fassade (

Ja

Bekleidungsart

Tafel, Stülpschalung

Beschichtung

ProtectPlus

Biegezugfestigkeit (f05) [N/mm²]

≥ 27, ≥ 25.5

Farbton Name

Caramel Oak | Black Oak |  Rhinestone Oak | Slate Oak | Carbon Oak | Marble Oak | Ceramic Oak | Ebony Slate | Ebony Granite | Ebony Limestone | Ebony Marble | Ebony Agate | Buche | Teak | Erle | Eiche | Kirsche | Mahagoni | Merbau

individuelle Kundenabmessung

optional

Lebensdauer

BRE Global bestätigte Lebensdauer 60 Jahre/ ETA Lebensdauer 50 Jahre

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Stoßfestigkeitsklasse weicher Stoßkörper (10 J)

IV, III

Überlackierbar

Nein