Mosa Classics Tide Wandfliese

Royal Mosa

Eigenschaften



Farbton

beige, blau, braun, grün, nach Hersteller-Farbkarte, nach NCS-Farbkarte, rosa, schwarz, weiß

Oberfläche

glänzend, glasiert

Produkt

Fliese

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

100,00

Dicke (mm)

6,30

Länge (mm)

100,00

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Reflexionsgrad (%)

8,00 - 69,00

Serie

Classics Tide

Cradle to Cradle-Zertifikat

Gold

Farbcode

601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610