Mosa Core Collection Terra Bodenfliesenformteil

Royal Mosa

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen, Handel und Ausstellung, Hotel und Gastronomie, Sport und Freizeit, Wohnungsbau

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10, R 11

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, grau, grün, nach Hersteller-Farbkarte, rot, schwarz, weiß

Oberfläche

matt

Produkt

Eckformstück, Fliese, Formteil, Gefälleformstück, Hohlkehlsockel, Stehsockel, Treppenfliese

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

95,00 - 1.200,00

Dicke (mm)

8,00 - 13,00

Länge (mm)

150,00 - 900,00

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, fleckbeständig

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Bia

Biegefestigkeit (N/mm²)

45,00

Bruchlast (N)

1.700,00

Farbcode

103,00 - 362,00

Fugenbreite (mm)

3,00

Reflexionsgrad (%)

8,00 - 68,00

Serie

Core Collection Terra