Mosa Global Collection Relieffliese flaked bronze yellow 15 x 15 cm (7 mm)

Royal Mosa

Eigenschaften

GTIN:

8712777397710

HAN:

75075LS1515

Anwendungsbereich

Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen, Hotel und Gastronomie, Sport und Freizeit

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Farbton

gelb, nach Hersteller-Farbkarte, nach NCS-Farbkarte

Oberfläche

matt

Produkt

Fliese, Relief

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

150,00

Dicke (mm)

7,00

Länge (mm)

150,00

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Bla

Farbcode

75075

Serie

Global Collection

Cradle to Cradle-Zertifikat

Gold