ISOVER Aufsparren-Sanierungsplatte ULTIMATE AP Supra-031

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAD, WAB, WH

Ausführung

Platte

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.900,00

Stärke (mm)

60,00 - 120,00

Brandverhalten

A1

Druckbelastbarkeitsstufe

dk - keine Druckbelastbarkeit

Kaschierung

beidseitig

Risikominimierung BNB 1.1.6

5 von 5

Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

erfüllt

Wärmeleitfähigkeitsstufe

032

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Glasvlies

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Gewicht (kg)

3,90 - 8,89

längenspezifischer Strömungswiderstand (kPa/m²)

50,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.030,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0

BNB Pos. nach Katalog 1.1.6

36b