ISOVER Brandschutz-Rohrschale Protect Pipe Section BSR 90 Alu2

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

Feuerwiderstandsklasse

F 120, F 30

Werkstoff

Steinwolle

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

16,50 - 80,00

Brandverhalten

A2

Feuchteverhalten Dämmstoff

durchgehend Wasser abweisend

Kaschierung

einseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie mit Gitternetzverstärkung

Außendurchmesser Rohr (mm)

9,00 - 169,00

sd-Wert (m)

200,00 - 225,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.030,00 - 1.055,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0