ISOVER Decken-Dämmplatte Topdec Universal

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI, WI

Ausführung

Platte

Farbton

gelb, grün

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

800,00

Stärke (mm)

60,00 - 140,00

Befestigung

dübeln, kleben

Beständigkeit

Beständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kaschierung

einseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Beschichtung, anorganisch

Zugfestigkeitsstufe

zg - geringe Zugfestigkeit

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

150,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.030,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0

längenspezifischer Strömungswiderstand

15 kPa/m²