ISOVER Klebedichtband Vario Stretch Roll

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973325497

HAN:

560085

Ausführung

Band

Breite (mm)

80,00

Länge (mm)

10.000,00

Klebstoffbasis

Butylkautschuk (IIR)

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00