ULTIMATE ZKF-034 2600x1200x220mm Zwischensparren-Klemmfilz

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973105341

HAN:

7911322

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAD, DZ, WH

Ausführung

Rolle

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Werkstoff

Glaswolle, Steinwolle

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

2.600,00

Stärke (mm)

220,00

Brandverhalten

A1

Druckbelastbarkeitsstufe

dk - keine Druckbelastbarkeit

Kaschierung

einseitig

Risikominimierung BNB 1.1.6

5 von 5

Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

erfüllt

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Glasvlies

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

längenspezifischer Strömungswiderstand (kPa/m²)

10,00

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

150,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg\*K))

1.030,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0

BNB Pos. nach Katalog 1.1.6

36b