Vario KM Duplex UV 60m2 40000x1500mm Klimamembran

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973105778

HAN:

560031

Ausführung

Rolle

Werkstoff

Polyamid (PA)

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

40.000,00

Äquivalente Luftschichtdicke

[0,3:5]

Befestigung

heften, kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

feuchteadaptiv

Kaschierung

einseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Polypropylen (PP), Vlies

Fläche (m²)

60,00

Gewicht (kg/m²)

0,08

sd-Wert (m)

0,30 - 5,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00