Rigips Bauplatte RB Gipskartonplatte

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

Produkt

Bauplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

1.250,00

Höhe (mm)

9,50 - 12,50

Länge (mm)

2.000,00 - 3.000,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

EPD Deklarationsnummer

EPD-BVG-20210344-IBE1-DE