Rigips Bauplatte RBI Gipskartonplatte

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

GTIN:

4002806249023

HAN:

5200444372

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Oberfläche

imprägniert

Produkt

Bauplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

1.250,00

Höhe (mm)

12,50

Länge (mm)

2.500,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

EPD Deklarationsnummer

EPD-BVG-20210163-IBE1-DE