Rigips Die Blaue RF Feuerschutzplatte

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

GTIN:

4002806249238

HAN:

5200444411

Produkt

Feuerschutzplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

1.250,00

Höhe (mm)

12,50

Länge (mm)

2.000,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

EPD Deklarationsnummer

EPD-BVG-20210343-IBE1-DE