Rigips Die Dicke RF Gipskartonplatte

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

Produkt

Feuerschutzplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

625,00

Höhe (mm)

20,00 - 25,00

Länge (mm)

2.000,00 - 2.500,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

EPD Deklarationsnummer

EPD-BVG-20210343-IBE1-DE