Rigips Die Leichte RBI Feuchtraumplatte

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Oberfläche

imprägniert

Produkt

Bauplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

625,00

Höhe (mm)

25,00

Länge (mm)

2.000,00 - 2.500,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

EPD Deklarationsnummer

EPD-BVG-20210163-IBE1-DE