Rigips GK-Form 6 6 x 1200 x 3000 mm

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

GTIN:

4002806249542

HAN:

5200456165

Produkt

Bauplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

1.200,00

Höhe (mm)

6,00

Länge (mm)

3.000,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25