Rigips Multiboard kartonummantelte Gipsplatte

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

GTIN:

4002806248781

HAN:

5200450789

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Oberfläche

imprägniert

Produkt

Bauplatte

Werkstoff

Gipskarton

Breite (mm)

900,00

Höhe (mm)

12,50

Länge (mm)

1.250,00

Brandverhalten

A2

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25