weber.therm EPS 035 Fassade standard, Fassadendämmplatte Stufenfalz, RI, Expandiertes Polystyrol

Saint-Gobain Weber

Eigenschaften

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

40,00 - 300,00

Brandverhalten

B1

Kaschierung

unkaschiert

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04