weber.therm Leibungselement Lai-Sys, Expandiertes Polystyrol

Saint-Gobain Weber

Eigenschaften

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

195,00

Länge (mm)

1.350,00 - 2.300,00

Stärke (mm)

20,00

Brandverhalten

B1