Planziegel-T12®-425

Schlagmann Poroton

Eigenschaften

HAN:

3242020

Druckfestigkeitsklasse

6

Feuerbeständigkeit

90 min

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Format

14 DF

Produkt

Planstein

Tragverhalten

tragend

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

425,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-877

Geeignet für Erdbebenzone

0,00 - 3,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,65

U-Wert (W/(m²K))

0,26

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,12

Wanddicke (mm)

425,00

Paletteninhalt (m² bzw. lfm)

2,25

Paletteninhalt (Stück)

36

Gewicht (kg/Palette)

624

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi

Datenblatt

Rechenwert der Eigenlast (kN/m²)

7,5

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk (MN/m²)

1,8

Bedarf Ziegel (Stück/m²)

16

Verarbeitungsrichtwert (h/m²)

0.4 bis 0.9

Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)

µ =  5 / 20