POROTON® Höhenausgleichsziegel-S HAZ

Schlagmann Poroton

Eigenschaften

Druckfestigkeitsklasse

12

Feuerbeständigkeit

90 min

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Produkt

Kimmstein / Höhenausgleichstein

Tragverhalten

tragend

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

365,00 - 425,00

Höhe (mm)

114,00 - 219,00

Länge (mm)

248,00

Dämmstoff

Perlit

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-1181

Geeignet für Erdbebenzone

0,00 - 3,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,85

U-Wert (W/(m²K))

0,20 - 0,23

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,09

Wanddicke (mm)

365,00 - 425,00

Bedarf Ziegel (Stück/lfm)

4

Paletteninhalt (m² bzw. lfm)

10,5, 20, 12, 14, 9, 15

Paletteninhalt (Stück)

36, 42, 48, 56, 60, 80

Gewicht (kg/Palette)

573, 587, 663, 675, 679, 771

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi

Datenblatt

Rechenwert der Eigenlast (kN/m²)

10

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk (MN/m²)

5,3