POROTON® Innenwand Redbloc-S-Pz®

Schlagmann Poroton

Eigenschaften

Druckfestigkeitsklasse

8

Feuerwiderstandsklasse

F 90

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

56,90 - 60,80

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,80 - 2,00

U-Wert (W/(m²K))

1,66 - 1,92

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,80

Wanddicke (mm)

175,00 - 240,00

Mauerwerksdruckfestigkeit (MN/m²)

4,4