POROTON® Innenwand Redbloc-S-Sz®

Schlagmann Poroton

Eigenschaften

Feuerwiderstandsklasse

F 120

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

62,80

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,50 - 2,20

U-Wert (W/(m²K))

1,99

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

1,20

Wanddicke (mm)

240,00