POROTON® Planziegel-T7® Dryfix

Schlagmann Poroton

Eigenschaften

Druckfestigkeitsklasse

4, 6

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,60

U-Wert (W/(m²K))

0,14 - 0,18

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,07

Wanddicke (mm)

365,00 - 490,00

Mauerwerksdruckfestigkeit (MN/m²)

1,7, 1,3

Befestigung mit Dryfix Planziegel-Kleber

Ja