POROTON® Planziegel-T8®

Schlagmann Poroton

Eigenschaften

Druckfestigkeitsklasse

6

Feuerbeständigkeit

90 min

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Format

10 DF, 12 DF, 14 DF, 16 DF

Produkt

Planstein

Tragverhalten

tragend

Werkstoff

Ziegel

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

44,00 - 46,40

Breite (mm)

300,00 - 490,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Dämmstoff

Perlit

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-982, Z-17.21-1238

Geeignet für Erdbebenzone

0,00 - 3,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,60

U-Wert (W/(m²K))

0,16 - 0,25

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,08

Wanddicke (mm)

300,00 - 490,00

Paletteninhalt (m² bzw. lfm)

3, 2,25, 3,38

Paletteninhalt (Stück)

36, 48, 54

Gewicht (kg/Palette)

577, 610, 659, 664

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi

Datenblatt

Rechenwert der Eigenlast (kN/m²)

7

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk (MN/m²)

1,8

Bedarf Ziegel (Stück/m²)

16

Verarbeitungsrichtwert (h/m²)

0.4 bis 0.8, 0.5 bis 1.0, 0.4 bis 0.9, 0.4 bis 0.7

Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß RW, Bau, ref. inkl. beidseitigem Putz (dB)

46,4, 44

Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)

µ =  5 / 20