GEOMATERIALS SCHAUMGLAS lose

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials

Eigenschaften

GTIN:

4260353260018

HAN:

01

Ausführung

Schüttung

Werkstoff

Schaumglas

Chemische Beständigkeit

säurebeständig

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Korngröße (mm)

2,00 - 4,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,08