Terrassendiele Atmosphere gebürstet Cayenne Grau 138 mm

SILVADEC

Eigenschaften

GTIN:

3760102977927

HAN:

SILAM1603L4

Farbton

grau

Oberfläche

gebürstet

Werkstoff

Wood-Plastic-Composite (WPC)

Breite (mm)

138,00

Länge (mm)

4.000,00

Dicke Nutzschicht (mm)

23,00