Dichtband Falz 120 mm Rolle (12 cm breit) -

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

GTIN:

4005734638020

HAN:

8063810

Anwendung

außen, innen

Farbton

grau

Produkt

Dichtband

Werkstoff

Polypropylen (PP), Thermoplastische Elastomere (TPE)

Breite (mm)

120,00

Länge (mm)

10.000,00

Stärke (mm)

0,60

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

alkalibeständig

Kaschierung

kaschiert

Lieferform

Rolle

Wasserbeständigkeit

wasserundurchlässig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Vlies