Sopro Epoxi-Grundierung

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

Bindemittelbasis

Epoxidharz

Eigenschaften

frostbeständig, gute Untergrundhaftung, hitzebeständig, hohe Eindringtiefe, meerwasserbeständig, öldicht, Untergrund verfestigend, wasserfest

Werkstoff

Epoxidharz

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

15,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

40,00