Sopro Fliesenkleber Multiflexkleber S2 schnell

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

GTIN:

4005734555556

HAN:

7744515

Anwendung Mörtel

Klebmörtel, Klebemörtel, Verlegmörtel, Verlegemörtel

Bindemittelbasis

Zement

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Brandverhalten

E

Eignung (Sonderanwendungen)

Fußbodenheizungseignung

Klassifizierung nach DIN / EN

C2 gem. DIN EN 12004, S2 gem. DIN EN 12004

Spezifikation Mörtel

Dünnbettmörtel

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Betonwerkstein, Feinsteinzeug, Naturstein, Steingut, Steinzeug

Begehbar nach (h)

2,00 - 3,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

40,00

Anwendungsbereich

innen | Boden | Wand